## Slide 1
Chương 4:
LÖÏA CHOÏN THIEÁT BÒ VAØ
VAÄT LIEÄU CHEÁ TAÏO

## Slide 2
Thieát bò phaûi ñoàng boä ñeå ñaûm baûo naêng suaát cho daây chuyeàn coâng ngheä.
Caùc thieát bò phaûi coù khoaûng ñieàu chænh ñöôïc thoâng soá kæ thuaät ñeå daây chuyeàn coâng ngheä coù khaû naêng thích öùng khi caàn thay ñoåi nguyeân lieäu hay saûn phaåm.
Thieát bò phaûi deã thay theá vaø söõa chöõa. Khoâng choïn loaïi thieát bò khoâng thoâng duïng.
Thieát bò phaûi deã veä sinh vaø an toaøn.
I. Yeâu caàu chung ñoái vôùi thieát bò:

## Slide 3: II. Löïa choïn thieát bò chính trong daây chuyeàn coâng ngheä:
    Ñònh nghóa:
    Thieát bò chính trong daây chuyeàn coâng ngheä laø thieát bò quyeát ñònh:
    Naêng suaát cuûa daây chuyeàn coâng ngheä.
    Chaát löôïng cuûa saûn phaåm.

## Slide 4
    Thí duï:
    Daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát H2SO4:
O2 t0
S  Ñoát  SO2  SO3  Haáp thuï  Oleum
Xuùc taùc
    ÔÛ ñaây thieát bò phaûn öùng chuyeån hoùa SO2  SO3 laø quyeát ñònh naêng suaát vaø chaát löôïng cuûa daây chuyeàn.
    Daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát daàu aên:
Daàu thoâ  Trung hoøa Röûa  Taåy maøu Loïc  Taåy muøi
    Ôû ñaây caùc thieát bò Trung hoøa, Taåy maøu, Taåy muøi laø thieát bò quyeát ñònh naêng suaát vaø chaát löôïng cuûa daàu.

## Slide 5: III. Löïa choïn vaät lieäu cheá taïo Thieát bò
  Yeâu caàu chung ñoái vôùi vaät lieäu:
    Ñaëc ñieåm cuûa caùc thieát bò saûn xuaát hoùa chaát vaø thöïc phaåm:
      Laøm vieäc ôû moâi tröôøng khaéc nghieät (aùp suaát, nhieät ñoä cao vaø thöôøng xuyeân thay ñoåi).
      Moâi tröôøng aên moøn hoùa hoïc cao.
      Yeâu caàu veä sinh deã daøng vaø nhanh choùng.
      b. Yeâu caàu ñoái vôùi vaät lieäu
  Coù ñoä beàn cô hoïc toát.
  Coù khaû naêng choáng aên moøn hoùa hoïc cao.
  Beà maët nhaün, deã gia coâng.

## Slide 6
  2.Tính chaát cô hoïc vaät lieäu:
  Vaät lieäu caàn phaûi ñaûm baûo caùc tính chaát cô lyù sau:
    Ñoä beàn keùo – [] keùo.
    Ñoä beàn uoán – E – moâñun ñaøn hoài.
    Ñoä beàn neùn – Ñoä cöùng cuûa vaät lieäu.
    Ñoä beàn moûi – Khaû naêng chòu taùc ñoäng chu kì.
    Ñoä beàn va ñaäp.

## Slide 7
AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä tôùi tính chaát vaät lieäu:
- AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä:
Khi nhieät ñoä taêng thì cô tính vaät lieäu giaûm
- Giôùi haïn laøm vieäc cuûa vaät lieäu theùp ôû t0:
Theùp thöôøng t0 laøm vieäc  375 OC.
Theùp hôïp kim t0 laøm vieäc  525 OC.
Khi nhieät ñoä giaûm thì cô tính vaät lieäu taêng:
- Giôùi haïn beàn keùo cuûa vaät lieäu khi laøm vieäc ôû t0 thaáp.
[] keùo  0,2.106 N/m2 – ôû öùng suaát thöôøng.
[] keùo  0,4.106 N/m2 – ôû öùng suaát cao

## Slide 8
Khaû naêng choáng aên moøn hoùa hoïc cuûa vaät lieäu:
  Caùc hieän töôïng aên moøn hoùa hoïc:
    AÊn moøn beà maët (Deã kieåm soaùt).
    AÊn moøn ñieän hoùa (Khoù kieåm soaùt).
  Moâi tröôøng aên moøn maïnh:
    Caùc dung dòch coù chöùa ion Cl-: NaCl, MgCl2…
    Dung dòch coù chöùa löu huyønh: H2S, SO2, SO3…
    Dung dòch acid: HCl, H2SO4, HF.

## Slide 9
Toác ñoä aên moøn vaät lieäu:
(mm/naêm)
m : Khoái löôïng vaät lieäu bò aên moøn (kg).
: Thôøi gian aên moøn – (naêm).
A: Dieän tích beà maët aên moøn – mm2.
: Khoái löôïng rieâng vaät lieäu bò aên moøn – kg/mm2.

## Slide 10: d. Söï phuï thuoäc cuûa toác ñoä aên moøn vaøo caùc bieän phaùp baûo veä:
Bieän phaùp baûo veä | C – mm/naêm
- Söû duïng ñaày ñuû caùc bieän phaùp | 0,25
- Chæ söû duïng caùc bieän phaùp ñôn leû | 0,75
- Khoâng söû duïng caùc bieän phaùp naøo | 1,5

## Slide 11
Xeáp loaïi vaät lieäu coù khaû naêng choáng aên moøn theo thöù töï töø cao xuoáng thaáp:
1. Theùp hôïp kim. 5. Theùp thöôøng.
2. Ni vaø hôïp kim Ni. 6. Nhoâm.
3. Ñoàng vaø hôïp kim Ñoàng. 7. Keõm.
4. Chì. 8. Manhe.

## Slide 12
Vaät lieäu | Baûng Anh/ Taán
Theùp Cac bon | 300
Theùp hôïp kim | 
304 | 1600
316 | 2400
320 | 3000
Cu | 800
Al | 900
Ni | 3000
Ti | 20000
Giaù vaät lieäu kim loaïi (coù tính tham khaûo):

## Slide 13
Tæ leä giaù: Coâng thöùc Moore.
G: Giaù 1 kg vaät lieäu.
: Khoái löôïng rieâng cuûa vaät lieäu kg/m3.
: ÖÙng suaát thieát keá N/mm2.

## Slide 14
Teân kim loaïi | Tæ leä |  tính toaùn N/mm2
Theùp thöôøng | 1 | 100
Theùp hôïp kim | 5 | 130
Hôïp kim Ñoàng | 15 | 76
Nhoâm | 18 | 84
Cu | 27 | 76
Ni | 35 | 70

## Slide 15
Phöông aùn löïa choïn vaät lieäu choáng aên moøn:
  Löïa choïn vaät lieäu coù khaû naêng choáng aên moøn cao.
  Löïa choïn phöông aùn laøm vaät lieäu nhieàu lôùp.
  Löïa choïn vaät lieäu reû tieàn.
  Thay baèng vaät lieäu phi kim loaïi.

## Slide 16
Giôùi thieäu vaät lieäu:
    Vaät lieäu kim loaïi:
      Theùp thöôøng ( Theùp Cac bon)
      Gang (Thaønh phaàn: C = (3 – 3,6)%: Si = (1,6  2,4)%)
      Tính chaát: Cöùng, naëng, deã gia coâng ñuùc.
Nhöôïc ñieåm: gioøn, beà maët thoâ nhaùm.
ÖÙng duïng: Laøm chaân ñôõ thieát bò.

## Slide 17
      Theùp thöôøng (Thaønh phaàn C < 1,53)%.
Tính chaát: Deã gia coâng, deã cheá taïo, thoâng duïng.
Nhöôïc ñieåm: Khaû naêng choáng aên moøn hoùa hoïc
keùm (Tröø H2SO4 ñaëc).
- ÖÙng duïng: Cheá taïo caùc chi tieát maùy – chi tieát chòu löïïc.

## Slide 18
Theùp hôïp kim (laø theùp cac bon coù pha theâm caùc kim loaïi khaùc ñeå taêng khaû naêng cô lyù).
  Ni – Taêng ñoä beàn deûo.
  Cr – Taêng khaû naêng maøi moøn vaø beàn nhieät.
  Mo – Taêng ñoä beàn ôû nhieät ñoä cao.
  Mn – Choáng aên moøn hoùa hoïc.
  Si – Taêng ñoä cöùng vaø choáng aên moøn.
  Ti – W – Taêng ñoä cöùng vaø aên moøn ôû nhieät ñoä cao.

## Slide 19: Kí hieäu:
H – Niken.  - Mangan
X – Croâm. C - Silic
M – Molipñen. T - Titan
B – Vonfram.

## Slide 20: Thí duï: Theùp hôïp kim: 1 X 18H9T: 1% Croâm; 18% Ni; 8% Ti.
- Tính chaát:
Coù khaû naêng laøm vieäc ôû to cao.
Coù khaû naêng choáng aên moøn.
- ÖÙng duïng:
Laøm caùc chi tieát trong thieát bò.

## Slide 21
Ni vaø hôïp kim cuûa Ni:
Tính chaát:
- Coù cô tính toát, deã gia coâng, coù khaû naêng choáng aên moøn hoùa hoïc cao nhaát laø ôû nhieät ñoä cao.
- Ít söû duïng ôû daïng nguyeân chaát vì ñaét tieàn.

## Slide 22
Hôïp kim Inconel (Hôïp kim Ni: Fe: Cr = 76:7:15). Hoaït ñoäng toát ôû nhieät ñoä cao.
Hôïp kim Monel ( Hôïp kim Ni – Cu Tæ leä 2:1): coù cô tính toát, truyeàn nhieät toát, hoaït ñoäng toát ôû moâi tröôøng coù chöùa Cl ‑ vaø ôû t0 < 5000C.
- Hôïp kim Hastelloys (Ni – Cr – Mo – Fe).
+ Hastelloys B (Ni:Mo:Fe = 65:25:6).
+ Hastelloys C (Ni:Mo:Cr:Fe = 54:17:15:5).
Coù khaû naêng choáng aên moøn ñoái vôùi caùc acid voâ cô (tröø HCl).

## Slide 23
Cu vaø hôïp kim ñoàng:
Tính chaát: meàm, deã gia coâng, daãn nhieät toát. Deã bò aên moøn trong moâi tröôøng acid, ñaëc bieät laø moâi tröôøng coù chöùa Cl.
Thuï ñoäng ôû nhieät ñoä thaáp.
ÖÙng duïng: Laøm caùc thieát bò truyeàn nhieät, van, ñöôøng oáng.
Ñeå taêng ñoä cöùng vaø deã gia coâng thöôøng söû duïng caùc loaïi hôïp kim:
  Ñoàng thau (Cu – Zn).
  Ñoàng thieác (Cu – Sn).
  Ñoàng nhoâm (Cu – Al).

## Slide 24
Nhoâm vaø hôïp kim nhoâm:
Tính chaát: Cô tính toát, deûo deã gia coâng, truyeàn nhieät toát, nheï. Khaû naêng choáng aên moøn toát ôû t0 thaáp.
ÖÙng duïng: Laøm caùc boàn chöùa, voû boïc, chi tieát.
Hôïp kim Dura (Cu:Mg:Al = 4:0,5:95).
Tính chaát: cöùng, nheï, beàn ôû t0 cao.
ÖÙng duïng: kó thuaät haøng khoâng, oâtoâ, taøu thuûy.

## Slide 25
Vaät lieäu Höõu cô:
Tính chaát chung:
+ Nheï, deã gia coâng, coù tính choáng aên moøn hoùa hoïc cao, reû tieàn.
+ Khoâng laøm vieäc ñöôïc ôû nhieät ñoä cao, deã bieán daïng khi nhieät ñoä taêng, ñoä beàn cô hoïc thaáp.
Nhöïa:
  Nhöïa nhieät deûo (bò meàm ôû nhieät ñoä cao): PVC, PE, PP…
+ Nhieät ñoä laøm vieäc t0  60 0C.
+ Haïn cheá söû duïng ôû coâng nghieäp thöïc phaåm.
  Nhöïa nhieät cöùng (cöùng laïi khi t0 taêng): Polyester, Epoxyresin.
+ Nhieät ñoä laøm vieäc t0  120 0C.
  PTFE (Polytetrafluoetylen) – Teân thöông maïi Teflon.
+ Ñoä beàn cô hoïc cao.
+ Choáng aên moøn vôùi haàu heát caùc loaïi hoùa chaát.
+ Nhieät ñoä laøm vieäc t0  250 0C

## Slide 26
Vaät lieäu Composite:
  Laø caùc loaïi nhöïa nhieät cöùng ñöôïc taêng cöôøng baèng caùc sôïi: Thuûy tinh, Cacbon, Bazan, Amiang…
+ Coù ñoä cöùng cao (coù theå töông ñöông theùp).
+ Choáng aên moøn cao.
+ Deã gia coâng, taïo hình.
+ Duøng ñeå cheá taïo Thieát bò, ñöôøng oáng, boïc loùt.

## Slide 27: Tính cô lyù vaø tæ leä giaù caû cuûa nhöïa
Vaät lieäu | []keùo N/m2 | E – N/m2 |  - kg/m3 | Tæ leä giaù
PVC | 55 | 3,5 | 1.400 | 1
PE | 35 | 1,5 | 900 | 1,5
PTFE | 21 | 1 | 2.100 | 1,5
Vaät lieäu Composite | 250 | 14 | 1.800 | 5

## Slide 28
Cao su:
  Coù tính ñaøn hoài cao.
  Thöôøng duøng ñeå laøm taám loùt, oáng, lôùp ñeäm.
    Cao su töï nhieân: coù tính ñaøn hoài cao, choáng laõo hoùa (khoâng söû duïng ñoái vôùi caùc loaïi dung moâi vaø acid höõu cô).
    Cao su nhaân taïo: duøng ñöôïc vôùi caùc loaïi dung moâi höõu cô, nhöng ñoä ñaøn hoài khoâng cao.

## Slide 29
Sôn:
  Duøng ñeå taïo lôùp phuû baûo veä choáng aên moøn.
  Duøng ñeå trang trí, caûnh baùo.
    Sôn moät thaønh phaàn (Dung moâi + chaát maøu): sôn daàu, sôn nöôùc.
    + Khaû naêng baûo veä thaáp.
    Sôn hai thaønh phaàn (Nhöïa Epoxy + chaát ñoùng raén) coù khaû naêng baûo veä choáng aên moøn cao, ñoä baùm dính toát.

## Slide 30
    Caùc loaïi maøu söû duïng trong thieát bò hoùa hoïc:
+ Maøu baïc: ñeå sôn caùc thieát bò coù t0 cao.
+ Gam maøu töø vaøng nhaït ñeán da cam: chæ möùc ñoä
nguy hieåm taêng daàn cuûa caùc thieát bò.
+ Maøu naâu: caùc boàn chöùa hoùa chaát.
+ Maøu ñen: chaân ñeá, maët saøn thieát bò.

## Slide 31
Vaät lieäu voâ cô:
  Bao goàm: Thuûy tinh, Goám – Söù – Men, vaät lieäu chòu nhieät, Xi maêng – Gaïch.
  Tính chaát:
+ Choáng aên moøn cao.
+ Beàn vôùi moâi tröôøng.
+ Reû tieàn.
+ Naëng, chòu va ñaäp keùm, khoù taïo hình.

## Slide 32
Thuûy tinh: (thaønh phaàn chính laø SiO2).
  Trong suoát, beàn vôùi hoùa chaát (tröø HF), beà maët nhaün deã veä sinh, nheï.
  Deã vôõ, khoâng chòu ñöôïc söï thay ñoåi t0 ñoät ngoät.
  Khoù gia coâng taïo hình.
  Söû duïng nhieàu trong thieát bò hoùa hoïc, thöïc phaåm.

## Slide 33
Goám – Söù: (Thaønh phaàn chính laø Al2O3):
  Goám laø saûn phaåm ñöôïc taïo ra ôû t0 < 9000C, naëng, deã thaám nöôùc.
  Söù laø saûn phaåm ñöôïc taïo ra ôû t0  10000C, nheï, khoâng thaám nöôùc.
  Tính chaát:
+ Raát beàn vôùi moâi tröôøng hoùa hoïc vaø chòu maøi moøn toát.
+ Reû tieàn.
+ Naëng vaø ñoä beàn va ñaäp thaáp.
  ÖÙùng duïng: Laøm caùc chi tieát hoaït ñoäng ôû nhieät ñoä cao (t0 > 5000C), tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng aên moøn maïnh.

## Slide 34
Men:
Laø hôïp chaát coù thaønh phaàn cô baûn laø SiO2 vaø caùc chaát maøu.
ÖÙùng duïng: taïo lôùp phuû baûo veä choáng aên moøn vaø duøng ñeå trang trí.
Vaät lieäu saét traùng men:
+ Ñoä cöùng cao, deã gia coâng, daãn ñieän, daãn nhieät toát.
+ Khaû naêng choáng aên moøn cao.
+ Ñöôïc öùng duïng nhieàu trong coâng nghieäp thöïc phaåm.

## Slide 35
Vaät lieäu chòu löûa:
  Laø hoãn hôïp cuûa Al2O3 vaø SiO2 (Samot).
  Coù khaû naêng chòu ñöôïc t0 cao (t0 > 7000C).
  Duøng ñeå laøm caùc thieát bò chòu nhieät (loø nung, loø ñoát…)
Xi maêng – Gaïch:
  Duøng ñeå xaây döïng caùc keát caáu bao che.
  Khaû naêng choáng aên moøn hoùa hoïc khoâng cao.